Escuela Técnica del Buceo

Bachillerato Tecnológico

Química General II 2º año

ACTIVIDAD EXPERIMENTAL Nº …ELECTRODEPOSICIÓN DEL COBRE

OBJETIVO:

- Visualizar las reacciones electrolíticas.

- Fabricar una celda electrolítica y observar en ella la electrodeposición sobre un objeto de acero inoxidable.

MATERIALES:                                                         SUSTANCIAS:

- Vaso de Bohemia de 250 mL                            - sulfato cúprico 0,5M

- Cucharita de acero inoxidable-llave, etc            - ácido sulfúrico concentrado

- Pila comercial de 1,5 V,4,5V ó 9V.

- Cables de conexión

MEDIDAS DE SEGURIDAD:

PROCEDIMIENTO:

- Pesar la varilla o lámina de cobre y

hacer lo mismo con la cucharita.

- Armar un dispositivo como indica

la figura conectándolo al polo positivo,

(ANODO), y la cucharita al polo nega-

tivo.

- Colocar la solución de sulfato cúprico

- Agregar unas gotas de ácido sulfù-

rico en el vaso y conectar el circuito.

- Cuando se observe la capa de cobre

electrodepositada sobre la cucharita,

sacarla de la celda y secarla en estufa a

100ºC durante 10 ó 15 min.

- Volver a pesarla.

CUESTIONARIO:

- Anotar los datos de la cucharita y de la varilla de cobre antes y después de la electrodeposición.

- Desarrollar los cálculos necesarios para calcular la intensidad de corriente circulante por la celda electrolítica.

- ¿de qué manera podríamos llevar a cabo una deposición espontánea de cobre (sin la necesidad de una fuente externa) sobre otro metal?. Describir el proceso y su mecanismo.¿qué otros ejemplos de deposiciones espontáneas de unos metales sobre otros se podrían mencionar , de acuerdo con los datos de la tabla de potenciales de reducción estándar?